附件1：采购需求

一、质量要求:

1、全棉面料、抗菌、抑菌、耐氯、安全、舒适、环保、健康；

2、纱支：21×21；

3、经纬密度：108×58；

4、产品等级：A级；

5、安全类别：B类；

6、符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》要求。

7、起毛起球等级≥3级；

8、水洗尺寸变化率：经向-3.0%至+1.0%，纬向-3.0%至+1.0%；

9、撕破率：经向≥25N，纬向≥16N

二、工艺要求：

针距每公分不超过6针,手术衣袖口使用加密螺纹收口，前胸居中贴袋，全包侧缝绑带，半包后中绑带。洗手衣左上胸贴袋，下两侧贴袋，左上胸袋口上加缝Logo，裤子松紧带加带子，收腰，脚口车2.5cm卷边。治疗巾单层四周车0.5-0.8cm边线加带子。双层四周压0.5-0.8cm双线加带子。